МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

### ФАНЕРА БАКЕЛИЗИРОВАННАЯ

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

#### Издание официальное

### ГОСТ 8673—93

### ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

### Москва

Группа К24

ОКП 55 1500

Bakclite resins plywood.
Specifications

ГОСТ 11539-83* Взамен ГОСТ 11539-73, ГОСТ 5.899-71

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10.10.83 № 4828 дата введения установлена

01.01.85

Ограничение срока действия снято по протоколу № 4—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4—94)

Настояшии стандарт распространяется на бакелизированную фанеру, изготовленную из листов березового лущеного шпона, склеенных синтетическими смолами. 
(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. МАРКИ И РАЗМЕРЫ

1.1. Бакелизированную фанеру изготовляют следующих марок, указанных в табл. 1.

Т а б л и ц а 1

| Марка фанеры | Характеристика марки | Область применения |
| --- | --- | --- |
| ФБС | Наружные слои фанеры пропитываются фснолоформальдегидной спирторастворимои смолой. На внутренние слои смола наносится | Для изготовления конструкций в машиностроении, автомобилестроении, строительстве и судостроении, работающих в атмосферных условиях |
| ФБС1 | На наружные и внутренние слои фанеры наносится фенолоформальдегидная спирторастворимая смола |  |
| ФБВ | Наружные слои фанеры пропитываются фенолоформальдегидной водорастворимой смолой. На внутренние слои смола наносится | Для изготовления внутренних конструкций, применяемых в машиностроении, автомобилестроении и судостроении. При защите наружных поверхностей фанеры лакокрасочными покрытиями для изготовления конструкций, работающих в атмосферных условиях |
| ФБВ1 | На наружные и внутренние слои фанеры наносится фенолоформальдегидная водорастворимая смола |  |
| ФБС-А | На наружные и внутренние слои фанеры наносится фенолоформальдегидная спирторастворимая смола | Для изготовления внутренних конструкций, применяемых в автомобилестроении |
| ФБС1-А | На наружные и внутренние слои фанеры (кроме двух поперечных слоев, расположенных симметрично от центрального наносится фенолоформальдегидная спирторастворимая смола |  |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена 
* 
* Переиздание (декабрь 1998 г.) с Изменением № 1. утвержденным в декабре 1988 г. (ИУС 4—89)

© Издательство стандартов, 1984 
© И ПК Издательство стандартов, 1999

1.2. Фанеру марки ФБС применяют в изделиях, эксплуатируемых в условиях тропического климата. Изделия изготовляют по ГОСТ 15150—69 и ГОСТ 15151—69 в следующих исполнениях и категориях: ТС5; Т4.1; ТВ4.1; ТМ4.1; У1.1; УЗ; У4; У5; М1.1; МЗ; М4; М5; ОМЗ; ОМ4; ОМ5. 1.3. Размеры фанеры должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

| Длина |  | Ширина |  | Толщина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номин. | Пред. откл | Номин. | Пред. откл | Номин. | Пред. откл |
| 7700; 5700; 5600; 4900; 4400; 1500 | ±20 | 1550; 1500; 1250 | ±20 | 5 7 10; 12; 14 16 18 | ±0,5 ±0,8 ±0,9 +1,0 -0,9 +2,0 -0,9 |

Толщина в каждой измеряемой точке не должна отличаться от номинальной толщины более чем на величину предельных отклонений, указанных в табл. 2. 
    1.4. По согласованию с потребителем допускается 25 % от партии листов фанеры, уменьшенных по длине и ширине. Максимальное уменьшение размеров, указанных в табл. 2, — 250 мм с градацией через 50 мм. 
    1.5. По согласованию с потребителем допускается изготовление фанеры других размеров по длине и ширине в соответствии с размерами клеильных прессов, установленных на действующих предприятиях. 
    1.6. По заказу потребителя фанера марки ФБС изготовляется толщиной 6 мм с предельным отклонением ±0,8 мм. 2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Фанера должна изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
     2.2. Для изготовления фанеры должен применяться лущеный березовый шпон по ГОСТ 99—96 сортов, указанных в табл. 3.

| Марка фанеры | Сорт шпона на слои |  |
| --- | --- | --- |
|  | наружные | Внутренние |
| ФБС ФБВ ФБС-А | В | ВВ |
| ФБС1 ФБВ1 ФБС1-А | ВВ | ВВ с допуском по несросшимся сучкам без ограничения количества |

2.3. Наружные слои фанеры должны быть изготовлены из целых по ширине листов шпона. Стыки шпона не должны совпадать в продольных слоях по толщине фанеры. 
2.4. На поверхности фанеры не допускаются участки, не пропитанные или не покрытые смолой.
По согласованию с потребителем допускается изготовление фанеры с наружными слоями, не покрытыми смолой, кроме фанеры марки ФБС повышенной прочности.
(Измененная редакция, Изм. № 1). 
2.5. Для внутренних слоев допускается применение листов шпона, составленных по ширине из отдельных полос.
Ширина полос должна быть не менее 200 мм, для фанеры марки ФБС — не менее 400 мм. При составлении листов из полос допускаются нахлестки шпона величиной до 5 мм и зазоры между кромками шпона до 2 мм.
2.6. По физико-механическим показателям фанера должна соответствовать значениям, указанным в табл. 4.

Таблица 4

| Наименование показателя | Толщина фанеры, мм | Значение для марок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБС повышенной прочности | ФБС | ФБВ ФБС-А | ФБС1 ФБВ1 ФБС1-А |
| 1. Предел прочности при растяжении вдоль волокон наружных слоен фанеры, МПа, не менее | 5; 7 10; 12 14; 16; 18 | 88,0 73,5 68,5 | 88,0 73,5 68,5 | 78,5 - - | 59,0 - - |
| 2. Предел прочности при статическом изгибе, МПа, не менее: поперек волокон наружных слоев вдоль подокон наружных слоев | 7 10; 12 14; 16; 18 10; 12 14; 16; 18 | 78,5 80,0 90,0 117,5 108,0 | 78,5 78,5 88,2 117,5 108,0 | 63,5 68,5 78,5 108,0 98,0 | - - 88,0 78,5 |
| 3. Предел прочности при скалывании по клееному слою после кипячения в воде и течение 1 ч. МПа, не менее | 5-18 | 1,76 | 1,76 | 1,47 | 1,47 |
| 4. Влажность, % | 5-7 10-18 | 6±2 8±9 |  |  |  |
| 5. Плотность, кг/м3 не более | 5-18 | 1200 |  |  |  |

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.7. Физико-механические показатели фанеры марки ФБС толщиной 6 мм должны соответствовать показателям фанеры марки ФБС толщиной 7 мм.
2.8.На поверхности фанеры не допускаются нахлестки, вмятины и бугорки глубиной (высотой) более 1 мм, пузыри, нсдопрсссовки, на кромках - расслоение. 
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.9. Листы фанеры должны быть обрезаны под прямым углом. Косина листа не должна превышать 2 мм на 1 м длины.
2.10. Торцы и кромки фанеры марки ФБС толщиной 6 мм после обрезки должны быть защищены от проникновения влаги синтетическими покрытиями.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Фанеру предъявляют к приемке партиями. Партией считают количество листов фанеры одной марки и размера, оформленное одним документом о качестве, содержащим:
    - наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
    - марку фанеры;
    - размеры листа фанеры;
    - результаты проведенных испытаний;
    - количество фанеры в кубических или в квадратных метрах; 
    - обозначение настоящего стандарта; 
    - для фанеры марки ФБС повышенной прочности после указания марки проставляют обозначение - ПП. 
3.2. Для контроля размеров и внешнего вида фанеры проверке подвергают каждый лист партии. Для контроля физико-механических показателей отбирают один лист фанеры от партии. Отбор листов для испытаний производят не ранее, чем через 24 ч после выгрузки листов из пресса.
3.3. Партию фанеры принимают, если отобранный лист фанеры по физико-механическим показателям соответствует требованиям настоящего стандарта.
При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному из физико-механических показателей проводят повторную проверку на удвоенном количестве листов, взятых от той же партии.
Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию. 3.1—3.3. (Измененная редакция, Изм. № 1).
3.4. Приемку фанеры по количеству производят в кубических или квадратных метрах. Объем одного листа подсчитывают с точностью до 0,00001 м3 , а объем партии — до 0,01 м3 Площадь одного листа подсчитывают с точностью до 0,01 м2 , а площадь листов партии — с точностью до 0,5 м2 .

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Отбор образцов, их количество, изготовление и подготовка к испытаниям — по ГОСТ 9620-94.
4.2. Внешний вид фанеры определяют визуально.
4.3. Длину и ширину фанеры измеряют посередине каждой стороны листа с погрешностью не более 5 мм металлической рулеткой по ГОСТ 7502— 89 или другим измерительным инструментом, обеспечивающим требуемую точность измерения.
4.4. Толщину фанеры измеряют с погрешностью не более 0,1 мм толщиномером по ГОСТ 11358—89 на расстоянии не менее 20 мм от кромок листа в шести точках, указанных на чертеже. 4.5. Вмятины измеряют глубиномером по ГОСТ 7661-67 или ГОСТ 7470-92 с погрешностью ±0,1 мм. 
 Бугорки измеряют штангенциркулем по ГОСТ 166—89 с погрешностью ±0,1 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.6. Влажность и плотность фанеры определяют по ГОСТ 9621—72.
4.7. Предел прочности при статическом изгибе определяют по ГОСТ 9625—87.
    (Измененная редакция, Изм. № 1).
4.8. Предел прочности при скалывании по клеевому слою определяют по ГОСТ 9624—93.
4.9. Предел прочности при растяжении вдоль волокон наружных слоев фанеры определяют по ГОСТ 9622-87.
4.10. Косину листа фанеры определяют угольником по ГОСТ 3749—77, накладываемым на смежные кромки листа. Величину косины листа определяют измерением наибольшего отклонения кромки листа от стороны угольника металлической линейкой по ГОСТ 427—75 с погрешностью не более 0,5 мм.

5. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. На каждый лист фанеры на расстоянии 100 мм от кромок должна быть запрессована бумажная этикетка размером 120 х 120 мм, содержащая:
     - наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; 
     - марку; 
     - толщину листа; 
     - номер запрессовки; 
     - обозначение настоящего стандарга; 
     - для фанеры марки ФБС повышенной прочности после указания марки проставляют обозначение — ПП. 
     (Измененная редакция, Изм. № 1). 
     5.2. Транспортная маркировка должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96. 
     5.3. Фанера должна транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. 
     По согласованию с потребителем допускается перевозка фанеры в открытых вагонах. Торцы и кромки фанеры в этом случае должны быть защищены синтетическими покрытиями. 
     Требования к пакетированию — по НТД. 
     5.4. При хранении фанера должна быть уложена в стопы отдельно по маркам и размерам на деревянные поддоны или калиброванные прокладки. 
     5.5. Фанера должна храниться в закрытых помещениях при температуре от минус 40 до плюс 50 0С и относительной влажности воздуха не выше 80 %.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества фанеры требованиям настоящего стан- дарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения. 
     6.2. Гарантийный срок хранения для фанеры марок ФБС и ФБС1 — 7 лет, для фанеры марок ФБВ, ФБВ1 ФБС-А, ФБС1-А — 5 лет с момента изготовления.